ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мелованной бумаги «ОМЕЛА» производства АО «Группа «ИЛИМ»

плотностью 105-200 гр/м2 или эквивалент

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемого поставке товара.

К поставке Участник может предложить бумагу мелованную двухслойного, двустороннего мелования  глянцевую и матовую.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- бумага мелованная глянцевая и матовая должна изготавливаться в листах, в пачках, размеры по длине и ширине устанавливаются по согласованию с покупателем, предельные отклонения по сторонам листа не должны превышать ± 2 мм с учетом косины; бóльшая сторона листа должна совпадать с направлением отлива бумаги;

- бумага должна изготавливаться из целлюлозы и иметь двухслойное, двухстороннее мелование;

- бумага мелованная должна обладать хорошим восприятием краски и не должна пылить при печати;

- на поверхности бумаги не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, дефекты мелованного слоя (неравномерность мелования: полошение, пятнистость), механические повреждения;

- бумага не должна иметь разнооттеночности в одной партии;

- упаковка и маркировка мелованной бумаги должны производиться в соответствии с ГОСТ 1641 с учетом следующего:

- каждая пачка должна быть завернута в один слой проклеенной крафт-бумаги, концы которой загнуты на верхнюю часть пачки и заклеены клеем или клеевой лентой;

- транспортный пакет должен быть сформирован из пачек в кипу на деревянном поддоне и упакован в плотную пленку (в одну кипу должна быть упакована бумага одинаковых толщин и размеров с одним направлением волокна); сверху на кипу должна быть уложена крышка из ДСП и кипа закреплена металлической или пластмассовой лентой; углы пачек в кипе должны быть защищены прессованной крафт-бумагой;

- технические показатели бумаги должны соответствовать значениям, указанным в таблицах:

Маркировка и упаковка.

На пробку гильзы неупакованного рулона наклеивают самоклеящийся ярлык, содержащий следующие данные:

штрих-код;

номер рулона;

номер заказа;

масса бумаги площадью l м2; формат рулона.

Номер рулона состоит из восьми цифр. Первая цифра номера рулона обозначает

номер БДМ, вторая - год выпуска, с третьей по шестую - номер тамбура с начала года,

седьмая - номер съема в тамбуре, восьмая - номер рулона в съеме.

3.3.3 На внешнюю упаковку рулонов наклеивают ярлык с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192 с нанесенными манипуляционными знаками «Крюками не брать», «Беречь от влаги», предупредительной надписью «Не бросать» и маркировкой, характеризующей

упакованную продукцию. Маркировка должна содержать следующие данные:

наименование получателя;

наименование и адрес предприятия-изготовителя, его товарный знак; марку, массу бумаги площадью 1 м2, товарный знак;

Упаковка пачек бумаги в листах: на каждую пачку наклеивается этикетка,

содержащая следующую информацию:

количество квадратных метров/погонные метры (нетто);

формат бумаги, мм;

количество листов;

массу бумаги площадью 1 м2 г;

формат бумаги;

марку, массу бумаги площадью 1 м2, г

массу брутто;

массу нетто;

количество листов на поддоне;

количество листов в пачке;

Бумага листовая должна упаковываться в пачки и складываться на поддон одной марки и одного размера. Пачки комплектуют от l 00 до 500 листов.

Каждая пачка бумаги должна заворачиваться в упаковочную крафт бумагу с

полимерным покрытием толщиной 104±2 мкм, массой бумаги площадью 1 м2 90-120 (±2) г, массой полимерного покрытия площадью 1 м2 12 (±2) г, по действующему нормативному документу.

Концы упаковочной бумаги должны быть загнуты на торцах пачки и заклеены клеем, обеспечивающим прочную склейку упаков6чной бумаги. Склейка листов мелованной бумаги с упаковочной бумагой не допускается.

Пачки бумаги, либо листы укладывают на деревянный поддон по ГОСТ 26381 или другому действующему нормативному документу. Размещение на поддоне проводят по утвержденной схеме, обеспечивающей сохранность продукции. При укладке листов не допускается смещение слоев относительно друг друга более 3 миллиметров. Допускается сдвиг менее 3 миллиметров неограниченного количества листов.

Верхний ярус листов или пачек на поддоне должен накрываться крышкой. Крышки должны изготовляться по чертежам, утвержденным в установленном порядке. Крышки изготавливают из прессованной волокнистой плиты или другого материала, обеспечивающего сохранность продукции.

Ребра поддонов с готовой продукцией должны быть защищены уголками по всей высоте продукции. Материал уголка: прессованный картон, пластик, прессованная бумажная масса. Ширина полки от 40 до 60 мм, толщина полки уголка от 4 до 7 мм. Защитные уголки крепятся между собой резиновым жгутом либо другим способом, обеспечивающим сохранность продукции.

Поддон должен быть обернут с верхней и боковых сторон полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354 или другому действующему нормативному документу.

Высота поддона с продукций не должна превышать 950 мм и быть не меньше 850 мм, если иное не предусмотрено заказом.

Размеры поддона и верхней крышки должны быть больше размеров упаковываемой бумаги на 15 мм по длине и ширине.

Упаковка бумаги рулонной должна производиться по ГОСТ 1641, (раздел 2) со следующими дополнениями.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение бумаги - по ГОСТ 1641.

Бумага должна храниться в крытых складах, защищенной от атмосферных осадков и почвенной влаги.

Сбрасывание рулонов в складах и при транспортировании не допускается.

Гарантийные обязательства

12 месяцев с момента поставки товара.

№1 Бумага мелованная глянцевая ОМЕЛА или эквивалент:

| Плотность, гр/м2 | 105 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина , мкм | 80 | 91 | 105 | 124 | 147 | 176 |
| Яркость, % | 120 |  |  |  |  |  |
| Белизна, % | 98 |  |  |  |  |  |
| Непрозрачность,% | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 |
| Шероховатость, мкм | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Глянец,% | 65 |  |  |  |  |  |

Таблица № 2 Бумага мелованная матовая ОМЕЛА или эквивалент:

| Плотность, гр/м2 | 105 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина , мкм | 90 | 101 | 115 | 137 | 162 | 194 |
| Яркость, % | 130 |  |  |  |  |  |
| Белизна, % | 103 |  |  |  |  |  |
| Непрозрачность,% | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 |
| Шероховатость, мкм | 1,7 |  |  |  |  |  |
| Глянец,% | 24 |  |  |  |  |  |