ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

Предмет закупки: поставка офсетной бумаги Котлас 7БДМ производства АО «Группа «Илим» г. Коряжма 65 – 120 г/м2, белизна не менее 128%, форматы по заявкам Покупателя.

| Наименование товара | Количество, тонн | Начальная (максимальная) цена за ед. товара (1 т), без учета НДС, российский рубль | Начальная (максимальная) цена договора, без учета НДС, российский рубль |
| --- | --- | --- | --- |
| Офсетная бумага Котлас 7БДМ производства АО «Группа «Илим» в г. Коряжма 65 – 120 г/м² | 50 | 114 656,67 | 5 732 833,50 |

Технические характеристики товара:

| 1. Наименование поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) | Офсетная бумага Белизна по CIE, 143-149% производства АО «Группа «Илим» г. Коряжма 65 – 120 г/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров (работ, услуг) | Параметры | Норма | Метод испытания |
|  | 1. Масса бумаги площадью 1 м², г | 65–100+2 120+3 | ГОСТ 13199–88 |
|  | 2. Толщина, мкм 65 г/м2 70 г/м2 75 г/м2 80 г/м2 90 г/м2 100 г/м2 120 г/м2 | 81–87 86–92 94–100 98–104 107–115 120–128 139–147 | ГОСТ 27015–86 |
|  | 3. Массовая доля золы, %, не менее 65 г/м2 70–75 г/м2 80 г/м2 90–120 г/м2 | 12 14 17 18 | ГОСТ 7629–93 и СТО 05711131–021–2012 (п. 7.4) |
|  | 4. Гладкость по Бекку, с, не менее | 25 | ГОСТ 12795–89 |
|  | 5. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м² | 20–30 | ГОСТ 12605–82 и СТО 05711131–021–2012 (п. 7.3) |
|  | 6. Прочность на разрыв при растяжении в CD, kH/м, не менее |  | ГОСТ 30436–96 |
|  | 65–80 г/м2 | 2,5 |  |
|  | 90–120 г/м2 | 3,0 |  |
|  | 7. Влажность, % | 5–8 | ГОСТ 13525.19–91 |
|  | 8. Белизна по ISO D65, % | 103–107 | ГОСТ 30113–94 |
|  | 9. Белизна по CIE, % | 143–149 | ГОСТ Р ИСО 11475–2010 |
|  | 10. Непрозрачность, %, не менее |  | ГОСТ 8874–80 |
|  | 65–75 г/м2 | 85 |  |
|  | 80 г/м2 | 89 |  |
|  | 90–120 г/м2 | 91 |  |
|  | 11. Прочность поверхности на выщипывание по Деннисону, № свечи, не менее | 14 | СТО 05711131–021–2012 (п. 7.6) |

- бумага офсетная (далее – бумага) должна изготавливаться в рулонах, размеры по ширине и диаметру рулонов устанавливаются по согласованию с Покупателем;

- бумага должна быть предназначена для печати офсетным способом многокрасочных иллюстрационно-текстовых и книжных изданий;

- бумага должна обладать хорошим восприятием краски и не должна пылить при печати;

- в бумаге не допускаются складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромок и дырчатость;

- обрез кромок должен быть ровным и чистым;

- просвет бумаги должен быть равномерным;

- плотность намотки должна быть равномерной по всей ширине рулона;

- число склеек в рулоне не должно превышать одной, а в поставке – не более 10%;

- концы полотна бумаги в местах обрыва должны быть прочно склеены клеевой лентой без склеивания смежных слоев; расстояние от кромки до места склейки с каждой стороны должно быть не более 10 мм; не допускается перекос склеиваемых полотен;

- место склейки должно быть отмечено цветными сигналами, видимыми с торца рулона;

- упаковка и маркировка бумаги должна соответствовать ГОСТ 1641 со следующим дополнением: рулоны бумаги офсетной улучшенного качества должны быть упакованы во влагостойкую упаковку.

Период поставки: Июнь 2025 - Май 2026 г. Поставка  товара  происходит согласно заявкам Покупателя, исходя из его производственной потребности.  Минимальная партия поставки – 1 роль.

Покупатель также оставляет за собой право корректировки ассортимента и количества продукции в зависимости от производственной потребности. В случае отсутствия Товара, определенного договором, Поставщик вправе предложить Покупателю аналогичный товар соответствующего качества. Замена Товара возможна только с согласия Покупателя.

Срок поставки по заявке Покупателя: не позднее 3 (трех) календарных дней с момента направления заявки Поставщику.

Условия поставки: доставка до склада Покупателя, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81

Условия оплаты товара: отсрочка оплаты поставленного товара  - 7 рабочих дней.

Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента поставки товара.

Договор заключается без обязательства Покупателя по выборке всего объема Товара. По истечении срока действия Договора, он либо автоматически расторгается по фактически выбранному количеству Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке Товара в рамках Договора, либо по соглашению Сторон в случае производственной необходимости Покупателя Договор пролонгируется на тех же условиях в рамках Положения о закупочной деятельности АО «Тюменский дом печати». Не заявленный Покупателем к поставке объём Товара Поставщиком не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ:

Предложения Участников по каждому лоту оцениваются по критерию «Цена договора». Совокупная значимость данного критерия: 100 % по каждому лоту.

1.  Определение коэффициента снижения цены договора:

1.1. Коэффициент снижения цены договора определяется Организатором закупки.

1.2. Коэффициент снижения цены договора рассчитывается путем деления цены договора, предложенной участником, на начальную (максимальную) цену, установленную Организатором закупки в Техническом задании.

1.3. На основании коэффициента снижения цены договора, предложенного победителем МПДО, Заказчиком составляется Приложение к проекту договора поставки, в котором указывается конечная стоимость каждой единицы товара, указанного Заказчиком в Техническом задании.

1.4. Расчет конечной стоимости каждой единицы услуги осуществляется  путем умножения единичных цен на услуги, указанного Заказчиком в Техническом задании на коэффициент снижения цены договора, рассчитанного по результатам закупки.